CNAS-CL14《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》

文件修订说明

本次修订，一方面是基于评审员提出该文件在认可对象的人员资格条件上规定不明确，可操作性不强；另一方面是基于实验室与评审员均认为无损检测仪器设备的校准要求不明确，无法统一；再一方面从提高认可要求、确保认可质量、降低认可风险的角度考虑对该文件进行了修订。

1、修改监督人员的设置与任职要求

（1）实验室应按照其从事的无损检测专业类别设立一名或多名技术监督人员；

（2）取消如技术监督人员发生变化，应通知认可委员会重新进行评审；

（3）技术监督人员的任职要求，修改为：负责监督的无损检测专业的Ⅱ级及以上人员的资格即可。

2、修改授权签字人的任职要求

（1）授权签字人的任职要求，修改为：当授权签字人仅对射线探伤的检测项目负责时，其资格应满足射线探伤Ⅲ级人员的资格；当授权签字人仅对超声探伤的检测项目负责时，其资格应满足超声探伤Ⅲ级人员的资格；当授权签字人仅对其他无损探伤中某一项目（如磁粉、渗透、涡流、声发射等）负责时，其资格应满足该无损探伤Ⅱ级人员的资格。

（2）当授权签字人对多项无损检测总报告负责时，该授权签字人必须同时满足各分项检测项目的授权签字人的资格要求。

3、增加射线检测环境条件要求

在生产车间、实验室内进行射线探伤的，必须具备满足放射线卫生防护要求的曝光室。在安装工地、使用现场进行Χ射线或γ射线探伤时，必须分别按照GBZ 117-2002《工业X射线探伤卫生防护标准》或GBZ 132-2002《工业γ射线探伤卫生防护标准》的规定划分控制区和监督区并设置警告标志，检测工作人员应佩戴个人计量计并携带剂量报警仪。

4、增加编写无损检测工艺规程要求

实验室应根据本单位申请检测的产品，依据申请认可的检测标准，编制无损检测工艺规程。无损检测工艺规程通常包括通用工艺规程和/或工艺卡。

5、增加γ射线探伤源的管理要求

实验室配置γ射线探伤源的，必须具有γ射线探伤源安全处置、安全运输、安全存放和安全使用的管理制度，管理制度应持续有效。

6、增加无损检测仪器设备校准或核查要求

无损检测仪器设备投入服务前或每次检测前，应进行校准或核查，以证实其能满足实验室规范的要求以及符合有关检测标准的要求。校准或核查要求执行附录A《无损检测仪器设备校准或核查要求》（规范性附录）。

注：该附录的编制依据：

a）参考香港实验室认可委员会－准则增补第15（HOKLAS Supplementary Criteria N0. 15）《钢和金属焊接的无损检测认可》中，对无损检测仪器校准的要求；

b）参考EN 12668-1:2000《无损检测  超声检测设备的性能与验证  第1部分：仪器》（正拟等同采用为GB/T ××××.1—××××《无损检测  超声检测设备的性能与验证  第1部分：仪器》）中，7超声仪器的性能要求；

c）按照JB4730-2004《承压设备无损检测》中对仪器的检定、校准和校验的要求。

二〇一〇年四月六日