# CNAS-SLXX

# EPA复合木制品检测实验室认可方案

（试运行）

Accreditation Scheme for EPA Composite Wood Products Testing Laboratories

中国合格评定国家认可委员会

前  言

本文件由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）制定，是CNAS对“EPA复合木制品检测实验室”提出的特定要求和认可方案，与认可规则和认可准则共同用于CNAS对“EPA复合木制品检测实验室”的认可。

美国环保署（EPA）发布的40 CFR Part 770《复合木制品甲醛排放标准》和《有毒物质控制法》（TPCA）第VI篇第三方认证方案中规定了复合木制品的甲醛排放标准， 提出了对EPA复合木制品甲醛排放检测实验室以及认可机构的要求。为促进相关的认可实验室在EPA复合木制品认证中得到有关部门的承认，特制定本文件。

本文件依据EPA《有毒物质控制法》第VI篇第三方认证方案制定，对“EPA复合木制品检测实验室”在认可条件、认可申请、认可流程、认可评审等方面做出专门的规定，并规定了认可机构和实验室的责任及义务。

本文件为首次制定，自实施之日起生效。

EPA复合木制品检测实验室认可方案

- 范围

本文件规定了对“EPA复合木制品检测实验室” 的特定认可要求和认可实施方案，适用于CNAS 对“EPA复合木制品检测实验室”的认可活动。“EPA复合木制品检测实验室”除满足CNAS相关认可规则和准则的要求外，还应遵循本认可方案的要求。

- 引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。以下引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。

CNAS-RL01《实验室认可规则》

CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》

CNAS-CL10《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》

EPA发布的40 CFR Part 770 《复合木制品甲醛排放标准》

EPA发布的《有毒物质控制法》（TPCA）第VI篇《第三方认证方案》

- 认可条件

申请“EPA复合木制品检测实验室”认可的机构应为申请或已经获得CNAS认可的检测实验室，申请的或已获得的认可范围内包含40 CFR Part 770《复合木制品甲醛标准》、以及甲醛测试方法ASTM E1333–10《用大室测定空气中木制品甲醛浓度和释放速度的标准试验方法》，如果使用ASTM D6007-02《用小型室测定空气中来自木制品的甲醛浓度的标准试验方法》，也应包含在认可范围内。

“EPA复合木制品检测实验室”应满足CNAS对检测实验室的所有认可要求，包括CNAS-CL10《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》，以及本文件规定的认可特殊要求。

- 认可特殊要求

4.1 能力验证

为验证甲醛排放检测的准确性，“EPA复合木制品检测实验室”应参加加利福尼亚州空气资源委员会组织的甲醛排放实验室间比对，或者参加美国环保署（EPA）承认的能力验证或实验室间比对项目。

注：在本文件起草时，EPA只承认加利福尼亚州空气资源委员会组织的甲醛排放实验室间比对。

  - 检测要求

4.2.1样品记录

实验室应记录接收到的样品状态，特别是包装情况。实验室应规定接收样品后的测试时间，并在规定的时间内对板材进行检测。

4.2.2检测方法

实验室应使用检测方法ASTME1333–10或ASTM D6007–02进行测试，如果使用ASTM D6007–02，获得的检测结果应包含与ASTME1333–10的等同性证明。实验室应按客户要求的频次证明ASTM D6007–02与ASTME1333–10方法的等同性。对等同性证明的要求详见附录A。

注：EPA要求对每台检测仪器必须分别至少每年进行一次等同性证明，或在设备、程序及检测人员发生重大变化时进行等同性证明。如果连续三年均能证明等同性，可以每两年进行一次等同性证明。如果实验室在设备、程序或测试人员发生重大变化时，应再次进行等同性证明。

4.2.3设备

甲醛检测中所用的设备应全部进行校准，并应按照设备生产厂家的说明进行维护和使用。实验室应按所用检测方法的程序和技术要求使用甲醛检测的设备，按方法要求设置测试条件和负载比。

- 认可流程

5.1“EPA复合木制品检测实验室”的认可流程和管理按照CNAS-RL01《实验室认可规则》实施。申请受理、评审、批准的工作流程与其他CNAS认可的实验室相同。

5.2实验室在初次申请“EPA复合木制品检测实验室”认可时，如已获得CNAS认可，则按CNAS-RL01中的“扩大认可范围”（扩项）提交申请；如尚未获得CNAS认可，则需要同时提交CNAS初次认可申请。申请可以与初评、扩项或换证复评审同时提交，也可单独提交。评审可与初评或定期评审结合进行，也可单独实施。

5.3实验室在申请“EPA复合木制品检测实验室”时，需提交实验室认可申请书（CNAS-AL01）中所列的相关材料，包括：

——在申请书正文中勾选“EPA复合木制品检测实验室”选项；

——填写“申请认可的EPA复合木制品检测能力及仪器设备（含标准物质/标准样品）配置/核查表”；

——填写SLXX“EPA复合木制品检测实验室核查表”和CNAS-CL10《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》核查表；

——提交ASTME1333–10或ASTM D6007–02的检测报告，如果使用ASTM D6007–02，检测结果须包含与ASTME1333–10的等同性证明。

申请书的提交方式与CNAS认可申请相同，与“EPA复合木制品检测实验室”相关的申请材料提交方式为在业务系统中提交电子版。

5.4 申请认可的EPA复合木制品检测能力范围中应包含40 CFR Part 770《复合木制品甲醛标准》和ASTM E1333–10《用大室测定空气中木制品甲醛浓度和释放速度的标准试验方法》，如果使用ASTM D6007-02《用小型室测定空气中来自木制品的甲醛浓度的标准试验方法》，也可同时申请。

注：ASTM E1333–10必须纳入认可范围。

5.5 对申请认可的“EPA复合木制品检测实验室”，初次评审均采用现场评审的方式进行确认。获得认可后按CNAS-RL01《实验室认可规则》实施定期监督、复评和换证复评审。定期监督和复评时应对获认可的EPA复合木制品检测的全部能力进行评审。

5.6 已获认可的“EPA复合木制品检测实验室”在增加项目、发生变更时，分别按RL01中的“扩大认可范围”（扩项）、变更的要求处理，要求与CNAS认可的实验室相同。

5.7  CNAS在网站上公布经CNAS认可的“EPA复合木制品检测实验室”的有关信息，包括实验室基本信息、认可有效期和认可范围。

5.8对已认可的“EPA复合木制品检测实验室”需要做出暂停、缩小、撤销等认可决定时，按照RL01的有关规定实施。

- 评审要求

6.1 对“EPA复合木制品检测实验室”的评审与CNAS认可评审同步进行，评审要求与CNAS认可的实验室相同。对“EPA复合木制品检测实验室”的现场评审通知中，评审依据应包括SLXX“EPA复合木制品检测实验室评审核查表”。

6.2 承担“EPA复合木制品检测实验室”评审任务的评审员应熟悉本文件中的特殊要求，评审前应对实验室的申请材料进行初步审查，审查其满足CNAS对“EPA复合木制品检测实验室”认可申请材料的特殊要求的情况。申请资料的审查应注意以下内容：

1）认可申请书的填写应满足要求，申请认可的标准应为指定的标准。

2）关注核查表的填写内容，注意能力验证的参加情况。

6.3现场评审时，评审组不仅要按照CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》进行核查，木材甲醛排放检测领域的技术评审员还应按照SLXX“EPA复合木制品检测实验室评审核查表”、CNAS-CL10《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》核查表进行评审，并填写核查表，不满足的应开具不符合项报告。

6.4对申请认可的“EPA复合木制品检测实验室”，初次评审时应安排ASTME1333–10或ASTM D6007–02的现场试验，应单独填写该项目的现场试验记录表。定期监督和复评时应对获认可的EPA复合木制品检测的全部能力进行评审。

6.5评审组在评审报告中需要勾选“EPA复合木制品检测实验室”选项，并填写附表3-4“推荐认可的EPA复合木制品检测能力范围”，相关技术评审员需要填写SLXX“EPA复合木制品检测实验室评审核查表”、CNAS-CL10《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》核查表、以及EPA复合木制品检测的现场试验记录表。评审报告正文中应注意以下几点：

1）在评审依据栏中列出CNAS-SLXX文件；

2）在“本次评审的检测领域”栏单独描述本次评审的“EPA复合木制品检测”领域；

3）在“评审员确认的能力范围”栏内明确填写承担“EPA复合木制品检测”的评审员。

6.6 评审组提交评审材料的要求与CNAS认可评审相同。除认可评审材料外，评审组还需要提交：

——附表3-4“推荐认可的EPA复合木制品检测能力范围”；

——SLXX“EPA复合木制品检测实验室评审核查表”、CNAS-CL10《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》核查表；

——EPA复合木制品检测的现场试验记录表。

- CNAS的权利和义务

7.1 CNAS 按照 ISO/IEC17011《合格评定--认可机构通用要求》开展认可活动。

7.2 CNAS 将维持国际实验室认可合作组织（ILAC）相互承认协议签约机构的地位。如果互认地位变化，CNAS 会在 5个日历日内通告 EPA。

7.3 CNAS发现“EPA复合木制品检测实验室”违反40 CFR Part 770《复合木制品甲醛标准》的任何规定时，应在识别出的72小时之内报告EPA，报告中的描述要包括为处理问题所采取的步骤。

7.4 CNAS对“EPA复合木制品检测实验室”的认可资格作出暂停、缩小或撤销的处理时，应在认可决定生效72小时之内报告EPA，并在 CNAS 网站上公示。

7.5 CNAS在美国的服务代理发生变化时，应在五个日历日内报告EPA。

7.6 CNAS应将“EPA复合木制品检测实验室”初次评审、复评和监督的现场评审记录以电子形式保持六年。

7.7每年的三月一日或之前，CNAS应通过CDX向EPA提供年度报告，报告CNAS在前一个日历年中实施的认可活动，包括对“EPA复合木制品检测实验室”所做的评审、复评和监督现场评审的数量和地点。

7.8 CNAS将每两年一次通过视频会议、或通过其他的虚拟方法与EPA面对面会晤，讨论此环保署方案的执行情况。

7.9在EPA出示适当的证明并书面通知的情况下，CNAS将配合其在合理的时候、在合理的范围内并以合理的方式对CNAS或实验室进行考察。

- 实验室的权利和义务

8.1若实验室申请按本认可方案认可，视其已同意CNAS 应EPA 要求向其提供“EPA复合木制品检测实验室”的评审报告、纠正措施和认可状态等认可相关信息。

8.2实验室应同意并配合 EPA 人员或其委托人员在需要时以观察员身份见证现场评审活动。

附录A   ASTM E1333–10与ASTM D6007–02之间的等同性要求

实验室对ASTM E1333–10与ASTM D6007–02进行等同性证明时，必须至少使用五组比较样本，比较用这两种方法进行测试的结果。对使用的每个小型气候室、在其复合木制品甲醛排放测试范围内都必须进行等同性证明。

A.1 样本

（A）对ASTM E1333–10方法：每个比较样本必须包含测试板材的检测结果，要求使用ASTM E1333–10所规定的适用的载荷比进行检测，被测板材应为用ASTM D6007–02测试的同一产品类型的相似板材。

（B）对ASTM D6007–02方法：每个比较样本所包含的测试试样，应为用ASTM E1333–10测试的相似板材的代表性部分，而且与其相应的ASTM E1333–10的比较样本测试结果相匹配。必须使用ASTM D6007–02中规定的气流量与样品表面积比进行检测。

（C）五个比较样本：必须用ASTM E1333–10对至少五个样本组进行测试。

A.2平均值与标准偏差

用以下公式计算全部比较样本组测试结果差值的算术平均值，x，和标准偏差，S：

其中，x¯ = 算术平均值；S =标准偏差；n = 样本组数目；Di= 第i组ASTME1333–10与ASTM D6007–02的测试值之差，i取值范围为1至n。

A.3等同性确定

如果满足以下条件，则认为ASTM D6007–02与ASTM E1333–10方法之间具有等同性。

其中C等于0.026。