材料理化检测测量不确定度评估指南及实例（GL10）

修 订 说 明

一、任务来源

本修订任务是中国合格评定国家认可委员会2015年度工作计划内容，也是中国合格评定国家认可委员会专业技术委员会化学分委员会2015~2017年的主要工作内容。由中国合格评定国家认可中心和宝山钢铁股份有限公司研究院负责修订。

二、修订原因

2008年至2012年间，GUM和技术规范JJF1059均有重大修订，包括针对模型及概率密度分布的不同进行了细化规定等，都增加了相应附件。目前已发布的《材料理化检验测量不确定度评定指南及实例》已不再适应这些的变化，且未将非金属材料领域理化检测的不确定度评估包含在内。

三、修订的主要依据

1.ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)（导则98测量不确定度-第三部分:测量不确定度表示指南)

2.JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示

3.JJF1059.2-2012用蒙特卡罗法评定测量不确定度

4.GB/T 27411-2012检测实验室中常用不确定度评定方法与表示

5.CNAS-GL06化学分析中不确定度的评估指南

四、主要修订内容

- 增加了新GUM法（2008版GUM）与旧GUM法的主要区别，对主要技术差异进行了解读。

- 增加了对蒙特卡洛评定法的详细解读。

- 增加了Globe（Top-down）评定法中在材料理化检验领域应用广泛的精密度法的解读及应用方法。

- 增加了“术语和定义”章节。

- 对引用的相关标准文件有修订的部分，如部分技术术语已改、CNAS-GL05已作废等，在本指南文件中进行了相应修改。

- 删除了对校准实验室测量不确定度评定的相关要求。

- 统一了各案例中关于天平称量测量不确定度分量的评定描述。

- 调整评定的案例：删除分光光度法测定铁矿石中钛、XRF法测高铝耐火材料中氧化铝、热膨胀系数、磁感应强度、圆形试样的拉伸性能试验、三类测量设备示值误差的测量不确定度评定等。新增蒙特卡罗法评定高氯酸脱水重量法测定钢样中硅。

- 根据新版GUM和技术规范JJF1059的要求，对原有案例进行了全面更新，调整，主要包括部分技术术语、引用方法标准中有改动的与不确定度评定相关的部分等。

五、历次版本情况

CNAS-GL10：2006，2007年6月发布

2017-6-16

附：CNAS-GL10:2006与 CNAS-GL10:201x差异对照表

CNAS-GL10:2006与 CNAS-GL10:201x差异对照表

| 序号 | CNAS-GL10:2006（修订前） | CNAS-GL10:2017（修订后） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 章节号 | 内容 | 章节号 | 内容 |  |
|  |  |  | 一 | 目的与范围 |  |
|  |  |  | 二 | 规范性引用文件 |  |
|  | 第一章 | 测量不确定度的基本概念 | 三 | 术语及定义 | 修改 |
|  | 第二章 | 理化检验测量不确定度评定方法及步骤 |  |  | 删除 |
|  |  |  | 四 | 测量不确定度评定的GUM（Bottom-up）方法 | 新增 |
|  |  |  | 五 | 测量不确定度评定的蒙特卡罗（MC：Monte Carlo）方法 | 新增 |
|  |  |  | 六 | 测量不确定度评定的Globe（Top-down）方法. | 新增 |
|  | 第三章 | 测量不确定度与误差的区别及在评定中应注意的几个问题 | 七 | CNAS对测量不确定度的要求及评定中应注意的一些问题 | 修改 |
|  | 第四章 | 金属材料力学性能试验检测结果测量不确定度评定实例 | 附录B | 金属材料力学性能试验检测结果测量不确定度评定实例 | 修改 |
|  | 第五章 | 材料化学成分分析结果测量不确定度评定 | 附录C | 材料化学成分分析结果测量不确定度评定 | 修改 |
|  | 第六章 | 材料物理性能试验检测结果测量不确定度评定 | 附录D | 扫描电镜测微米级长度的测量不确定度评定实例 | 修改 |
|  | 附录1 | 常用量值修约间隔导致的测量不确定度数值表 |  |  | 删除 |
|  | 附录2 | t分布在不同置信概率p与自由度v的tp值（t值） |  | 附录A、分布在不同概率与自由度时的值（值）表 | 修改 |
|  | 附录3 | 拉伸性能参数数值修约引起的标准不确定度 |  |  | 删除 |
|  | 附录4 | 常用测量器具示值误差引入的不确定度u1（x） |  |  | 删除 |
|  | 附录5 | 试验速率的偏差引入的性能参数 变化试验数据（%） |  |  | 删除 |
|  | 附录6 | 试验速率的偏差引入的性能参数测量相对标准不确定度估算数据urel（xv）（%） |  |  | 删除 |
|  | 附录7 | 实验室玻璃仪器体积允许差对照表参考文献 |  |  | 删除 |
|  |  |  | 附录E | 主要参考文献 | 新增 |